## Slide 1
  Paula Serrano Nava
  Directores: Álvaro Lobato Fernández y Fernando Izquierdo Ruiz

## Slide 2
Si bulk
  Fotovoltaico por excelencia
  Estructura cúbica tipo diamante
  Band-gap indirecto 1.2 eV: Limita su capacidad de conversión
1/8

## Slide 3
Si bulk
  Fotovoltaico por excelencia
  Estructura cúbica tipo diamante
  Band-gap indirecto 1.2 eV: Limita su capacidad de conversión
Búsqueda de nuevas fases para modificar sus propiedades ópticas y electrónicas
1/8

## Slide 4
Si bulk
  Fotovoltaico por excelencia
  Estructura cúbica tipo diamante
  Band-gap indirecto 1.2 eV: Limita su capacidad de conversión
Ciencia de Altas Presiones
1/8

## Slide 5
Si bulk
  Fotovoltaico por excelencia
  Estructura cúbica tipo diamante
  Band-gap indirecto 1.2 eV: Limita su capacidad de conversión
Condiciones extremas P,T + dimensionalidad reducida
  Modificación de las propiedades
  Aparición de fenómenos de interacción
1/8

## Slide 6
Si bulk
  Fotovoltaico por excelencia
  Estructura cúbica tipo diamante
  Band-gap indirecto 1.2 eV: Limita su capacidad de conversión
Condiciones extremas P,T + dimensionalidad reducida
  Modificación del perfil de banda respecto al Si bulk: Asimetría de la banda
  Confinamiento fonónico + Aparición de fenómenos de interacción
Resonancia de Fano: Interacción discreto-continuo (fonón-electrón)
1/8

## Slide 7
DAC tipo Merrill-Bassett
Yunques: diamante
Culets: 500 µm
Gasket: Acero inox (250 µm espesor)
Condiciones: Régimen Uniaxial
Medio transmisor de presión
Agujero para contener la muestra
Muestra sobre el gasket pre-indentado
La deformación plástica del material del gasket durante la compresión favorece la generación de esfuerzos desviadores: cizalla
2/8

## Slide 8
DAC tipo Merrill-Bassett
Yunques: diamante
Culets: 500 µm
Gasket: Acero inox (250 µm espesor)
Condiciones: Régimen Uniaxial
Medio transmisor de presión
Agujero para contener la muestra
Muestra sobre el gasket pre-indentado
La deformación plástica del material del gasket durante la compresión favorece la generación de esfuerzos desviadores: cizalla
2/8
Rubí
Calibración de la presión
Culet
Hanfland, M. & Syassen. J. Appl. Phys. 57, 2752–2756 (1985).
Grimsditch, M. H., Anastassakis, E. & Cardona, M. Phys. Rev. B 18, 901–904 (1978).

## Slide 9
  Análisis de la banda LTO del silicio mediante el modelo de Fantum: Confinamiento cuántico + resonancia de Fano = Perfil asimétrico de la banda
  Experimentos realizados bajo condiciones que minimicen calentamiento láser y poder estudiar Fano asociado únicamente a efectos de compresión uniaxial
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
Resultados
3/8
1/q : parámetro de asimetría de Fano

## Slide 10
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
Al incrementar la presión:
  Ensanchamiento
  Disminución de la intensidad de la señal: Metalización
  Desarrollo de contribución a 480 cm-1: Amorfización
Resultados
4/8

## Slide 11
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
  Adición al modelo Fantum de componente Gaussiana
Resultados
5/8

## Slide 12
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
Análisis de 1/q
Análisis del área Gaussiana
Bajo compresión uniaxial se da un incremento lineal de |1/q|
Los estados electrónicos involucrados en la interferencia son accesibles por reducción del band gap al incrementar P
Resultados
6/8

## Slide 13
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
Resultados
Tras descomprimir: Material heterogéneo de espesor micrométrico opaco que refleja la luz
Amorfización irreversible y nunca reportada durante compresión
  Compresión uniaxial como forma de estabilizar a-Si
7/8

## Slide 14
Perspectiva a futuro
Extender el rango de tamaño estudiado: QDs y NPs de tamaño intermedio y mayores
Realizar experimentos en DAC bajo diferentes condiciones: Hidrostáticas, no hidrostáticas, rotacionales
Combinación de efectos de presión y temperatura dentro de la DAC
8/8

## Slide 15
  Paula Serrano Nava
  Directores: Álvaro Lobato Fernández y Fernando Izquierdo Ruiz

## Slide 16
Espectro Raman NPs 10/40 nm

## Slide 17
Para sólido con simetría traslacional en Raman de primer orden (Γ):
Para sólido de10 nm en Raman de primer orden:

## Slide 18
Kumar, R. & Tanwar, M. Effect of some physical perturbations and their interplay on Raman spectral line shapes in silicon: A brief review. J. Raman Spectrosc. 52, 2100–2118 (2021).
Bulk
PCM
Fantum (n-doped)
Diferentes perfiles de banda

## Slide 19
Calibración de la presión
  Rubí bajo estrés uniaxial: Deformación, distorsión y ensanchamiento de la banda R1. Dificultad para determinar la presión
  Seguimiento del modo LO del diamante comprimido en la interfase culet-muestra

## Slide 20
Calibración de la presión
  Rubí bajo estrés uniaxial: Deformación, distorsión y ensanchamiento de la banda R1. Dificultad para determinar la presión

## Slide 21
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
  Análisis de la distorsión del ángulo de enlace mediante dos métodos: Frecuencia y FWHM
  Prácticamente constante hasta 8 GPa
  Transformación de cristalino a amorfo sin densificar la estructura
Resultados

## Slide 22
Análisis Fantum: Efecto de la compresión uniaxial en Si-NPs de 10 nm
  Experimentos mayoritariamente realizados en condiciones hidrostáticas de P en Si bulk, formas nanoestructuradas y en no hidrostático usando métodos de caracterización distintos a la espectroscopía Raman
  Estudios en uniaxial en Si bulk: nanoindentación y otras formas de ejercer P no equivalentes a la DAC
  Un único estudio uniaxial de Si-NPs de 9 nm en DAC perforando agujero en un gasket
  Un único estudio de Si bulk dopado y orientado que evalúa Fano bajo presión uniaxial (sin DAC)
Resultados

## Slide 23
Resultados
Análisis Fantum: Efecto de la temperatura en Si-NPs de 10 y 40 nm
  Estudio de Fano inducido por temperatura en nanoestructuras poco estudiado, mayoritariamente en NWs, NPs de gran tamaño, QDs y sistemas n- y p-dopados

## Slide 24
Resultados
Análisis Fantum: Efecto de la temperatura en Si-NPs de 10 y 40 nm
Shift, ensanchamiento y asimetría sistemáticos
Estimación de T: Balkanski et al.

## Slide 25
Análisis Fantum: Efecto de la temperatura en Si-NPs de 10 y 40 nm
Análisis de 1/q
  Aumento de |1/q|
  Tendencia similar para ambos tamaños
Resultados

## Slide 26
Análisis Fantum: Efecto de la temperatura en Si-NPs de 10 y 40 nm
Resultados
Calentamiento láser incrementa la densidad de estados térmicamente accesibles que contribuyen al continuo electrónico y favorecen el proceso de interferencia que da lugar a la resonancia de Fano
Análisis de 1/q

## Slide 27
Análisis Fantum: Efecto de la temperatura en Si-NPs de 10 y 40 nm
Análisis de 1/q
Análisis de FWHM
  Aumento de |1/q|
  Tendencia similar para ambos tamaños
Calentamiento láser incrementa la densidad de estados térmicamente accesibles que contribuyen al continuo electrónico y favorecen el proceso de interferencia que da lugar a la resonancia de Fano
Resultados
  Aumento de Γ₀
  Tendencia similar para ambos tamaños
  Contribución Γe-ph y Γph-ph